УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Контролер кузнечно-прессовых работ

|  |
| --- |
|  |
| Регистрационный номер |

Содержание

I. Общие сведения 1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Контроль простых поковок и изделий» 4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Контроль поковок и изделий средней сложности» 8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Контроль сложных поковок и изделий» 15

3.4. Обобщенная трудовая функция «Контроль осваиваемых и повышенной сложности поковок и изделий» 22

3.5. Обобщенная трудовая функция «Контроль уникальных поковок и изделий» 38

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 46

V. Термины, определения и сокращения, используемые в профессиональном стандарте 47

# I. Общие сведения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический контроль качества продукции в кузнечно-прессовом производстве | | | | |  | 40.099 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | | | | | | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: | | | | | | |
| Обеспечение выпуска изделий кузнечно-прессового производства, соответствующих требованиям нормативных документов и технических условий, утвержденным образцам (эталонам), проектно-конструкторской и технологической документации | | | | | | |
| Группа занятий: | | | | | | |
| 7221 | Кузнецы | | - | - | | |
| (код ОКЗ[[1]](#endnote-1)) | (наименование) | | (код ОКЗ) | (наименование) | | |
| Отнесение к видам экономической деятельности: | | | | | | |
| 71.12.62 | | Деятельность в области метрологии | | | | |
| 71.20 | | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | | | | |
| (код ОКВЭД[[2]](#endnote-2)) | | (наименование вида экономической деятельности) | | | | |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | | | Трудовые функции | | |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Контроль простых поковок и изделий | 2 | Контроль простых поковок и изделий по шаблонам | А/01.2 | 2 |
| Контроль простых поковок и изделий контрольно-измерительными приспособлениями | А/02.2 | 2 |
| Визуальный контроль наружных дефектов поковок и изделий | А/03.2 | 2 |
| Контроль твердости поковок и изделий | А/04.2 | 2 |
| Установление брака простых поковок и изделий | А/05.2 | 2 |
| B | Контроль поковок и изделий средней сложности | 3 | Контроль поковок и изделий средней сложности | B/01.3 | 3 |
| Входной контроль материалов, заготовок и полуфабрикатов | B/02.3 | 3 |
| Операционный контроль технологических операций ковки и штамповки | B/03.3 | 3 |
| Контроль химического состава материалов | B/04.3 | 3 |
| Установление брака поковок и изделий средней сложности | B/05.3 | 3 |
| C | Контроль сложных поковок и изделий | 3 | Контроль сложных поковок и изделий | C/01.3 | 3 |
| Периодический контроль соблюдения температурных режимов ковки и штамповки | C/02.3 | 3 |
| Выявление наружных скрытых дефектов поковок и изделий | C/03.3 | 3 |
| Установление брака сложных поковок и изделий | C/04.3 | 3 |
| D | Контроль осваиваемых и повышенной сложности поковок и изделий | 4 | Контроль осваиваемых и повышенной сложности поковок и изделий | D/01.4 | 4 |
| Контроль механических характеристик образцов материалов | D/02.4 | 4 |
| Химический анализ материалов на стационарных установках | D/03.4 | 4 |
| Металлографические исследование материалов | D/04.4 | 4 |
| Установление брака поковок и изделий повышенной сложности | D/05.4 | 4 |
| E | Контроль уникальных поковок и изделий | 4 | Пространственный контроль геометрии поковок, изделий и штамповой оснастки | E/01.4 | 4 |
| Ультразвуковой контроль поковок, изделий и штамповой оснастки | E/02.4 | 4 |
| Контроль поковок и изделий на соответствие государственным стандартам и техническим условиям | E/03.4 | 4 |
| Анализ причин брака и разработка предложений, предупреждающих его возникновение | E/04.4 | 4 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль простых поковок и изделий | | | | | Код | А | | Уровень квалификации | | 2 |
|  | | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал | | Х | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей, профессий | | Контролер кузнечно-прессовых работ 2-го разряда | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | Среднее общее образование и  профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих | | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | - | | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации[[3]](#endnote-3)  Прохождение противопожарного инструктажа[[4]](#endnote-4) | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа | | | Код | | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | | | | | |
| ОКЗ | | | 7221 | | Кузнецы | | | | | | |
| ЕТКС[[5]](#endnote-5) | | | § 9 | | Контролер кузнечно-прессовых работ 2-го разряда | | | | | | |
| ОКПДТР[[6]](#endnote-6) | | | 12981 | | Контролер кузнечно-прессовых работ | | | | | | |

### 3.1.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль простых поковок и изделий по шаблонам | | | | Код | | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | | 2 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места к выполнению контроля по шаблонам простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выбор и подготовка шаблонов для контроля простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Контроль размеров простых поковок и изделий универсальными шаблонами | | | | | | | | |
| Контроль размеров простых поковок и изделий специальными шаблонами | | | | | | | | |
| Контроль формы простых поковок и изделий универсальными шаблонами | | | | | | | | |
| Контроль формы простых поковок и изделий специальными шаблонами | | | | | | | | |
| Установление видов дефектов простых поковок и изделий по результатам контроля по шаблонам | | | | | | | | |
| Занесение результатов контроля простых поковок и изделий по шаблонам в контрольную карту | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию на простые поковки и изделия | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе специальные и универсальные шаблоны | | | | | | | | |
| Использовать универсальные шаблоны для контроля простых поковок | | | | | | | | |
| Использовать специальные шаблоны для контроля простых поковок | | | | | | | | |
| Выявлять дефекты простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Заполнять контрольные карты на простые поковки и изделия | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к простым поковкам и изделиям | | | | | | | | |
| Основные технологические операции ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Методики контроля простых поковок и изделий универсальными и специальными шаблонами | | | | | | | | |
| Виды, конструкции, назначение универсальных и специальных шаблонов для контроля простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Припуски на простые поковки и изделия для основных видов технологических процессов ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Порядок заполнения контрольных карт | | | | | | | | |
| Виды и классификация дефектов простых поковок и изделий по основным операциям | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.1.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль простых поковок и изделий контрольно-измерительными приспособлениями | | | | Код | | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | | 2 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места к выполнению контроля контрольно-измерительными приспособлениями простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выбор и подготовка контрольно-измерительных приспособлений для контроля простых поковок | | | | | | | | |
| Контроль простых поковок контрольно-измерительными приспособлениями | | | | | | | | |
| Установление видов дефектов простых поковок и изделий по результатам контроля контрольно-измерительными приспособлениями | | | | | | | | |
| Занесение результатов контроля простых поковок и изделий контрольно-измерительными приспособлениями в контрольную карту | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию на простые поковки и изделия | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные приспособления | | | | | | | | |
| Использовать контрольно-измерительные приспособления для контроля простых поковок | | | | | | | | |
| Выявлять дефекты простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Заполнять контрольные карты на простые поковки и изделия | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к простым поковкам и изделиям | | | | | | | | |
| Основные технологические операции ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Методики контроля простых поковок и изделий контрольно-измерительными приспособлениями | | | | | | | | |
| Виды, конструкции, назначение контрольно-измерительных приспособлений для контроля простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Припуски на простые поковки и изделия для основных видов технологических процессов ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Порядок заполнения контрольных карт | | | | | | | | |
| Виды и классификация дефектов простых поковок и изделий по основным операциям | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.1.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Визуальный контроль наружных дефектов поковок и изделий | | | | Код | | А/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | | 2 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места к выполнению визуального контроля наружных дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Визуальный контроль наружных дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Установление видов наружных дефектов поковок и изделий по результатам визуального контроля | | | | | | | | |
| Занесение результатов визуального контроля в контрольную карту | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию на поковки и изделия | | | | | | | | |
| Подготавливать к работе рабочее место | | | | | | | | |
| Выявлять наружные дефекты поковок и изделий | | | | | | | | |
| Заполнять контрольные карты поковок и изделий | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к поковкам и изделиям | | | | | | | | |
| Основные технологические операции ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Порядок заполнения контрольных карт | | | | | | | | |
| Виды и классификация наружных дефектов поковок и изделий по основным операциям | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.1.4. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль твердости материала поковок и изделий | | | | Код | | А/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | | 2 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места выполнению замера твердости материала поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выбор и подготовка оборудования и прибора к работе по определению твердости материала поковок и изделий | | | | | | | | |
| Подготовка поковок и изделий к измерению твердости | | | | | | | | |
| Измерение и контроль твердости материала поковок и изделий | | | | | | | | |
| Определение соответствия твердости материала поковок и изделий техническим требованиям | | | | | | | | |
| Установление дефектов поковок и изделий по результатам измерений твердости | | | | | | | | |
| Заполнение протокола (акта) измерения твердости материала поковок и изделий | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию на поковки и изделия | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе приборы и оборудование для измерения твердости материала поковок и изделий | | | | | | | | |
| Использовать приборы и оборудование для измерения и контроля твердости материала поковок | | | | | | | | |
| Готовить поверхность поковок и изделий к измерению твердости | | | | | | | | |
| Выявлять завышение или занижение твердости материала поковок и изделий | | | | | | | | |
| Определять вид дефекты поковок и изделий по результатам измерений твердости | | | | | | | | |
| Заполнять протокол (акт) измерения твердости материалов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к твердости материалов поковкам и изделиям | | | | | | | | |
| Основные технологические операции ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Методики контроля твердости материалов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение приборов для измерения твердости поковок и изделий | | | | | | | | |
| Группы и марки материалов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Свойства металлов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Порядок заполнения протокола (акта) измерения твердости | | | | | | | | |
| Виды и классификация дефектов поковок и изделий по твердости | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.1.5. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Установление брака простых поковок и изделий | | | | Код | | А/05.2 | Уровень (подуровень) квалификации | | 2 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места к установлению брака простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Классифицирование дефектов по видам и причинам брака у простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Определение возможности удаление заусенцев, волосовин, закатов и зажимов абразивным кругом или вырубкой зубилом у простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Определение возможности перештамповки простых поковок и изделий в новом (неизношенном) штампе или заваркой при незначительном незаполнении полости штампа | | | | | | | | |
| Определение возможности обработки недоштампованных простых поковок и изделий в механических цехах отдельными партиями с предварительной обработкой | | | | | | | | |
| Определение возможности исправления недоштампованных простых поковок и изделий, не подвергаемых последующей обработке резанием, повторным нагревом | | | | | | | | |
| Определение возможности исправления перекоса у простых поковок и изделий перештамповкой | | | | | | | | |
| Определение возможности исправления кривизны у простых поковок и изделий правкой в холодном состоянии в штампе, на правочном прессе или вручную | | | | | | | | |
| Определение брака простых поковок и изделий вследствие пережога, расслоения, закалочных и торцовых трещин, значительного незаполнения полости штампа | | | | | | | | |
| Сортировка дефектных и бракованных простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Закрашивание браковочной краской или зарубание бракованных простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Формирование предложений по приостановке производства продукции, при выявлении брака простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Оформление документации на дефектные и забракованные простые поковки и изделия | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию на простые поковки и изделия | | | | | | | | |
| Определять вид брака простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Определять вид и причины образования дефектов простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Определять возможность исправления дефектов простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выбирать способ исправления дефектов простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Маркировать принятые и забракованные простые поковки и изделия | | | | | | | | |
| Документально оформлять результаты контроля простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к простым поковкам и изделиям | | | | | | | | |
| Виды и классификация дефектов простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Виды неисправимых дефектов простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Браковочные признаки неисправимых дефектов простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Причины образования дефектов простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Способы исправления дефектов простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Порядок маркировки принятых и забракованных простых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Припуски на простые поковки и изделия для основных видов технологических процессов ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Порядок заполнения и оформления производственной документации | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль поковок и изделий средней сложности | | | | | Код | B | | Уровень квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал | Х | | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей, профессий | | Контролер кузнечно-прессовых работ 3-го разряда | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | Среднее общее образование и  профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих | | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | Не менее одного года контролером кузнечно-прессовых работ 2-го разряда | | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке  Прохождение противопожарного инструктажа  Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа | | Код | | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | | | | | | |
| ОКЗ | | 7221 | | Кузнецы | | | | | | | |
| ЕКС | | § 10 | | Контролер кузнечно-прессовых работ 3-го разряда | | | | | | | |
| ОКПДТР | | 12981 | | Контролер кузнечно-прессовых работ | | | | | | | |

### 3.2.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль поковок и изделий средней сложности | | | | Код | | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места к выполнению измерения и контроля поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Выбор и подготовка контрольно-измерительного инструмента и приспособлений для измерения и контроля поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Измерение и контроль линейных размеров поковок и изделий средней сложности контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями | | | | | | | | |
| Измерение и контроль угловых размеров поковок и изделий средней сложности контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями | | | | | | | | |
| Измерение и контроль отклонений формы и взаимного расположения поверхностей поковок и изделий средней сложности контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями | | | | | | | | |
| Измерение и контроль величины фактического припуска на обработку резанием поковок и изделий средней сложности контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями | | | | | | | | |
| Установление видов дефектов поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Установление причин возникновения дефектов поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Занесение результатов контроля поковок и изделий средней сложности в контрольную карту | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию на поковки и изделия средней сложности | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты и приспособления | | | | | | | | |
| Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля линейных размеров поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля угловых размеров поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля величины фактического припуска на обработку резанием поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Выявлять дефекты поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Заполнять контрольные карты на поковки и изделия средней сложности | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к поковкам и изделиям средней сложности | | | | | | | | |
| Основные технологические процессы ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Принцип действия и режимы работы кузнечно-прессового оборудования | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля линейных размеров поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Методики контроля и измерения линейных размеров поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля угловых размеров поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Методики контроля и измерения угловых размеров поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Методики контроля и измерения отклонений формы и взаимного расположения поверхностей поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля величины фактического припуска на обработку резанием поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Методики контроля и измерения величины фактического припуска на обработку резанием поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Припуски на поковки и изделия средней сложности для технологических процессов ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Виды и классификация дефектов поковок и изделий средней сложности по основным операциям | | | | | | | | |
| Порядок заполнения контрольных карт | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.2.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Входной контроль материалов, заготовок и полуфабрикатов | | | | Код | | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места к выполнению входного контроля поступающих материалов, заготовок и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Выбор и подготовка контрольно-измерительного инструмента и приспособлений для измерения и контроля поступающих заготовок и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Отбор образцов поступающих материалов для проведения химического анализа, механических и металлографических испытаний | | | | | | | | |
| Подготовка заготовок и полуфабрикатов к измерению твердости | | | | | | | | |
| Измерение и контроль твердости материала заготовок и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Визуальный контроль заготовок и полуфабрикатов на наличие наружных дефектов | | | | | | | | |
| Установление видов дефектов поступающих заготовок и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Оформление документации по результатам входного контроля поступающих материалов, заготовок и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию на материалы, заготовки и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты и приспособления | | | | | | | | |
| Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля размеров заготовок и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Использовать приборы для измерения и контроля твердости материала поковок, заготовок и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Выявлять дефекты заготовок и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Документально оформлять результаты входного контроля материалов, заготовок и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к материалам, заготовкам и полуфабрикатам | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля заготовок и материалов | | | | | | | | |
| Методики контроля и измерения размеров заготовок и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Методики контроля твердости материалов заготовок и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение приборов для измерения твердости материалов заготовок и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Группы и марки материалов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Свойства металлов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Виды и классификация дефектов заготовок и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.2.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Операционный контроль технологических операций ковки и штамповки | | | | Код | | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места к выполнению операционного контроля технологических операций ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Выбор и подготовка контрольно-измерительного инструмента и приспособлений для измерения и контроля размеров заготовок по переходам ковки и штамповки в холодном и горячем состоянии | | | | | | | | |
| Периодическое выборочное измерение и контроль размеров заготовок по переходам ковки и штамповки в холодном и горячем состоянии контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями | | | | | | | | |
| Травление заготовок и поковок для выявления степени износа штамповой оснастки и качества ее установки | | | | | | | | |
| Периодический выборочный визуальный контроль заготовок по переходам для выявления наружных дефектов | | | | | | | | |
| Периодический выборочный визуальный контроль поковки и изделия до обрезки облоя для выявления смещения штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Периодический выборочный визуальный контроль поковок после обрезки облоя для выявления одностороннего среза тела поковки, увеличенных остатков заусенцев, вывертывания и прогибов в поковках с тонкими сечениями | | | | | | | | |
| Установление видов дефектов заготовок по переходам ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Установление причин возникновения дефектов заготовок по переходам ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Занесение результатов операционного контроля в контрольную карту | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию на заготовки по переходам ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты и приспособления | | | | | | | | |
| Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля размеров в заготовках по переходам ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Выполнять визуальный контроль заготовок по переходам ковки и штамповки для выявления наружных дефектов | | | | | | | | |
| Выполнять травление заготовок и поковок для выявления степени износа штамповой оснастки и качества ее установки | | | | | | | | |
| Выявлять дефекты заготовок по переходам ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Определять причины возникновения дефектов заготовок по переходам ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Заполнять контрольные карты по результатам операционного контроля | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к заготовкам по переходам ковки и штамповки и поковкам | | | | | | | | |
| Основные технологические процессы ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Принцип действия и режимы работы кузнечно-прессового оборудования | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля заготовок по переходам ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Методики контроля и измерения размеров заготовок по переходам ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Способы и правила травления заготовок и поковок | | | | | | | | |
| Методики контроля твердости материалов заготовок и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение приборов для измерения твердости материалов заготовок и полуфабрикатов | | | | | | | | |
| Группы и марки материалов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Свойства металлов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Припуски на поковки и изделия для технологических процессов ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Виды и классификация дефектов поковок и изделий по основным операциям | | | | | | | | |
| Порядок заполнения контрольных карт | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.2.4. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль химического состава материалов | | | | Код | | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места к выполнению контроля химического состава материалов | | | | | | | | |
| Выбор и подготовка прибора для определения химического состава или рассортировки заготовок, и поковок по содержанию углерода | | | | | | | | |
| Определение марок материала искровым способом | | | | | | | | |
| Определение марок материала спектральным анализом (стилоскоп) | | | | | | | | |
| Определение марок материла термоэлектрическим способом | | | | | | | | |
| Контроль материалов на соответствие химического состава техническим требованиям по результатам химического и спектрального анализа | | | | | | | | |
| Установление видов дефектов материалов по результатам химического анализа | | | | | | | | |
| Заполнение протокола (акта) по результатам контроля химического состава | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе специальные приборы для определения химического состава материала | | | | | | | | |
| Определять марки материала термоэлектрическим методов | | | | | | | | |
| Определять марки материала искровым способом | | | | | | | | |
| Определять марки материала спектральным анализом | | | | | | | | |
| Отделять углеродистые стали от легированных термоэлектрическим методом | | | | | | | | |
| Заполнять протокол (акт) результаты контроля химического состава материалов | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к материалам по химическому составу | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение специальных приборов для определения химического состава материала | | | | | | | | |
| Область применения термоэлектрического метода определения химического состава материала | | | | | | | | |
| Правила и условия применения термоэлектрического метода определения химического состава материала | | | | | | | | |
| Правила и условия применения искрового способа определения химического состава материала | | | | | | | | |
| Область применения спектрального анализа для определения химического состава материала | | | | | | | | |
| Правила и условия применения спектрального анализа для определения химического состава материала | | | | | | | | |
| Виды и классификация дефектов материалов по химическому составу | | | | | | | | |
| Группы и марки материалов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Свойства металлов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Порядок заполнения протоколов (актов) по результатам контроля химического состава | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.2.5. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Установление брака поковок и изделий средней сложности | | | | Код | | B/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места к установлению брака поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Классифицирование дефектов по видам и причинам брака у поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Определение возможности удаление заусенцев, волосовин, закатов и зажимов абразивным кругом или вырубкой зубилом у поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Определение возможности перештамповки поковок и изделий средней сложности в новом (неизношенном) штампе или заваркой при незначительном незаполнении полости штампа | | | | | | | | |
| Определение возможности обработки недоштампованных поковок и изделий средней сложности в механических цехах отдельными партиями с предварительной обработкой | | | | | | | | |
| Определение возможности исправления недоштампованных поковок и изделий средней сложности, не подвергаемых последующей обработке резанием, повторным нагревом | | | | | | | | |
| Определение возможности исправления перекоса у поковок и изделий средней сложности перештамповкой | | | | | | | | |
| Определение возможности исправления кривизны у поковок и изделий средней сложности правкой в холодном состоянии в штампе, на правочном прессе или вручную | | | | | | | | |
| Определение брака поковок и изделий средней сложности вследствие пережога, расслоения, закалочных и торцовых трещин, значительного незаполнения полости штампа | | | | | | | | |
| Сортировка дефектных и бракованных поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Закрашивание браковочной краской или зарубание бракованных поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Формирование предложений по приостановке производства продукции, при выявлении брака поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Оформление документации на дефектные и забракованные поковки и изделия средней сложности | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию на поковки и изделия средней сложности | | | | | | | | |
| Определять вид брака поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Определять вид и причины образования дефектов поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Определять возможность исправления дефектов поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Выбирать способ исправления дефектов поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Маркировать принятые и забракованные поковки и изделия средней сложности | | | | | | | | |
| Документально оформлять результаты контроля поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к поковкам и изделиям средней сложности | | | | | | | | |
| Виды и классификация дефектов поковок и изделий средней сложности по основным операциям | | | | | | | | |
| Виды неисправимых дефектов поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Браковочные признаки неисправимых дефектов поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Причины образования дефектов поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Способы исправления дефектов поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Порядок маркировки принятых и забракованных поковок и изделий средней сложности | | | | | | | | |
| Припуски на поковки и изделия средней сложности для технологических процессов ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Порядок заполнения и оформления производственной документации | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

## 3.3. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль сложных поковок и изделий | | | | | | Код | C | | Уровень квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал | | Х | | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей, профессий | | Контролер кузнечно-прессовых работ 4-го разряда | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | Среднее общее образование и  профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих  или  Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | | | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | Не менее двух лет контролером кузнечно-прессовых работ 3-го разряда для прошедших профессиональное обучение  Без требований к опыту практической работы при наличии среднего профессионального образования | | | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке  Прохождение противопожарного инструктажа  Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте  Выполнение требований к процессу эксплуатации, проверке состояния и дефектации грузозахватных приспособлений и тары[[7]](#endnote-7)  Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с грузоподъемными сооружениями с указанием подъемного сооружения, вида работ и оборудования7 | | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа | | | Код | | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | | | | | | |
| ОКЗ | | | 7221 | | Кузнецы | | | | | | | |
| ЕКС | | | § 11 | | Контролер кузнечно-прессовых работ 4-го разряда | | | | | | | |
| ОКПДТР | | | 12981 | | Контролер кузнечно-прессовых работ | | | | | | | |
| ОКСО[[8]](#endnote-8) | | | 15.01.03 | | Наладчик кузнечно-прессового оборудования | | | | | | | |

### 3.3.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль сложных поковок и изделий | | | | Код | | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места к выполнению измерения и контроля сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выбор и подготовка контрольно-измерительного инструмента и приспособлений для измерения и контроля сложных поковок | | | | | | | | |
| Измерение и контроль линейных размеров сложных поковок и изделий контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями | | | | | | | | |
| Измерение и контроль угловых размеров сложных поковок и изделий контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями | | | | | | | | |
| Измерение и контроль отклонений формы и взаимного расположения поверхностей сложных поковок и изделий контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями | | | | | | | | |
| Измерение и контроль величины фактического припуска на обработку резанием сложных поковок и изделий контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями | | | | | | | | |
| Установление видов дефектов сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Установление причин возникновения дефектов сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Занесение результатов контроля сложных поковок и изделий в контрольную карту | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию на сложные поковки и изделия | | | | | | | | |
| Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ | | | | | | | | |
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Использовать текстовые редакторы (процессоры) для заполнения контрольных карт по результатам контроля сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты и приспособления | | | | | | | | |
| Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля линейных размеров сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля угловых размеров сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля величины фактического припуска на обработку резанием сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выявлять дефекты сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Определять причины возникновения дефектов сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Заполнять контрольные карты на сложные поковки и изделия | | | | | | | | |
| Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для установки и снятия на рабочем месте поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выбирать схемы строповки поковок и изделий, контрольной оснастки | | | | | | | | |
| Управлять подъемом (снятием) поковок и изделиями, контрольной оснастки | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к сложным поковкам и изделиям | | | | | | | | |
| Основные технологические процессы ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Принцип действия и режимы работы кузнечно-прессового оборудования | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля линейных размеров сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Методики контроля и измерения линейных размеров сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля угловых размеров сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Методики контроля и измерения угловых размеров сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Методики контроля и измерения отклонений формы и взаимного расположения поверхностей сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля величины фактического припуска на обработку резанием сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Методики контроля и измерения величины фактического припуска на обработку резанием сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Припуски на сложные поковки и изделия для технологических процессов ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Виды и классификация дефектов сложных поковок и изделий по основным операциям | | | | | | | | |
| Порядок заполнения контрольных карт | | | | | | | | |
| Правила строповки и перемещения грузов | | | | | | | | |
| Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.3.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Периодический контроль соблюдения температурных режимов ковки и штамповки | | | | Код | | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Выбор и подготовка пирометра для контроля заданных температурных режимов ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Контроль температуры печи и штампов термоэлектрическим (термопара) пирометром | | | | | | | | |
| Измерение температуры начала и окончания ковки и штамповки оптическим (фотометрическим) пирометром | | | | | | | | |
| Измерение температуры начала и окончания ковки и штамповки радиационным (ардометр) пирометром | | | | | | | | |
| Измерение температуры начала и окончания ковки и штамповки фотоэлектрическим (миллископ) пирометром | | | | | | | | |
| Контроль температуры подогрева кузнечного инструмента и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Контроль графика изменения температуры в нагревательной печи | | | | | | | | |
| Установление видов дефектов по недогреву и перегреву заготовок | | | | | | | | |
| Установление вида брака по пережогу | | | | | | | | |
| Фиксация результатов контроля температуры в паспорте нагрева заготовок (печной журнал) или контрольной карте | | | | | | | | |
| Оформление отчетной документации по результатам контроля температурных режимов ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать технологическую карту для контроля температуры печи, заготовок и поковок после ковки и штамповки, кузнечного инструмента и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ | | | | | | | | |
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления отчетной документации по результатам контроля температурных режимов ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе специальные контрольно-измерительные приборы для измерения температуры | | | | | | | | |
| Использовать пирометры для измерения температуры печи, заготовок и поковок после ковки и штамповки, кузнечного инструмента и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Определять совпадение цвета нити лампочки с цветом основного поля температуры металла оптического пирометра | | | | | | | | |
| Определять температуру печи с помощью термопары | | | | | | | | |
| Определять ориентировочно температуру стальных заготовок и поковок визуально по цвету каления | | | | | | | | |
| Выявлять визуально брак по пережогу | | | | | | | | |
| Выявлять дефекты, возникающие при нагреве | | | | | | | | |
| Документально оформлять результаты контроля температуры в электронном виде | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технических карт | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Методики измерения температуры печи, заготовок и поковок после ковки и штамповки, кузнечного инструмента и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Основные технологические операции ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Группы и марки материалов, обрабатываемых ковкой и штамповкой | | | | | | | | |
| Сортамент заготовок | | | | | | | | |
| Виды дефектов поковок и изделий, возникающие при нагреве заготовок | | | | | | | | |
| Внешние признаки пережога стали при нагреве | | | | | | | | |
| Виды, принцип действия, условия эксплуатации и область применения пирометров | | | | | | | | |
| Поправочные коэффициенты для определения истинной температуры при измерении температуры пирометром | | | | | | | | |
| Зависимость цвета каления от температуры нагрева стали | | | | | | | | |
| Графики изменения температуры в нагревательной печи | | | | | | | | |
| Виды и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты при измерении температуры печи, заготовок и поковок после ковки и штамповки, кузнечного инструмента и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.3.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выявление наружных скрытых дефектов поковок и изделий | | | | Код | | С/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места к выявлению наружных скрытых дефектов и разбраковке поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выбор и подготовка приборов для определения наружных скрытых дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Определение наружных скрытых дефектов поковок и изделий методом люминесцентной дефектоскопией (дефектоскоп) | | | | | | | | |
| Определение наружных скрытых дефектов поковок и изделий после обработки дробью (сбивки окалины) | | | | | | | | |
| Определение наружных скрытых дефектов поковок и изделий после травления | | | | | | | | |
| Установление видов наружных скрытых дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Установление причин возникновения наружных скрытых дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Изъятие и изоляция брака от основной массы годных поковок и изделий с оформлением актов на брак, с фиксацией информации по видам, причинам и виновникам | | | | | | | | |
| Занесение результатов выявления наружных скрытых дефектов поковок и изделий в контрольную карту | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию на сложные поковки и изделия | | | | | | | | |
| Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ | | | | | | | | |
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Использовать текстовые редакторы (процессоры) для заполнения контрольных карт по результатам выявления наружных скрытых дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе приборы для определения наружных скрытых дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выбирать и подготавливать приборы для определения наружных скрытых дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Определять наружные скрытые дефекты поковок и изделий методом люминесцентной дефектоскопией | | | | | | | | |
| Определять наружные скрытые дефекты поковок и изделий после обработки дробью | | | | | | | | |
| Определять наружные скрытые дефекты поковок и изделий после травления | | | | | | | | |
| Определять наружные скрытые дефекты по их внешним признакам | | | | | | | | |
| Определять виды наружных скрытых дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выявлять причины возникновения наружных скрытых дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Заполнять контрольные карты по результатам обнаружения наружных скрытых дефектов | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к поковкам и изделиям по наружных скрытым дефектам | | | | | | | | |
| Основные технологические процессы ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение специальных приборов для определения наружных скрытых дефектов | | | | | | | | |
| Область применения метода люминесцентной дефектоскопии | | | | | | | | |
| Правила и условия применения метода люминесцентной дефектоскопии | | | | | | | | |
| Область применения метода травления | | | | | | | | |
| Правила и условия применения метода травления | | | | | | | | |
| Виды и классификация дефектов поковок и изделий по наружным скрытым дефектам | | | | | | | | |
| Группы и марки материалов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Свойства металлов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Порядок заполнения контрольных карт | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.3.4. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Установление брака сложных поковок и изделий | | | | Код | | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | | 3 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места к установлению брака сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Классифицирование дефектов по видам и причинам брака у сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Определение возможности удаление заусенцев, волосовин, закатов и зажимов абразивным кругом или вырубкой зубилом у сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Определение возможности перештамповки сложных поковок и изделий в новом (неизношенном) штампе или заваркой при незначительном незаполнении полости штампа | | | | | | | | |
| Определение возможности обработки недоштампованных сложных поковок и изделий в механических цехах отдельными партиями с предварительной обработкой | | | | | | | | |
| Определение возможности исправления недоштампованных сложных поковок и изделий, не подвергаемых последующей обработке резанием, повторным нагревом | | | | | | | | |
| Определение возможности исправления перекоса у сложных поковок и изделий перештамповкой | | | | | | | | |
| Определение возможности исправления кривизны у сложных поковок и изделий правкой в холодном состоянии в штампе, на правочном прессе или вручную | | | | | | | | |
| Определение брака сложных поковок и изделий вследствие пережога, расслоения, закалочных и торцовых трещин, значительного незаполнения полости штампа | | | | | | | | |
| Сортировка дефектных и бракованных сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Закрашивание браковочной краской или зарубание бракованных сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Формирование предложений по приостановке производства продукции, при выявлении брака сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Оформление документации на дефектные и забракованные сложные поковки и изделия | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию на сложные поковки и изделия | | | | | | | | |
| Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ | | | | | | | | |
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации на дефектные и забракованные сложные поковки и изделия | | | | | | | | |
| Определять вид брака сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Определять вид и причины образования дефектов сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Определять возможность исправления дефектов сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выбирать способ исправления дефектов сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Маркировать принятые и забракованные сложные поковки и изделия | | | | | | | | |
| Документально оформлять результаты контроля сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для установки и снятия на рабочем месте поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выбирать схемы строповки поковок и изделий, контрольной оснастки | | | | | | | | |
| Управлять подъемом (снятием) поковок и изделиями, контрольной оснастки | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к сложным поковкам и изделиям | | | | | | | | |
| Виды и классификация дефектов сложных поковок и изделий по основным операциям | | | | | | | | |
| Виды неисправимых дефектов сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Браковочные признаки неисправимых дефектов сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Причины образования дефектов сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Способы исправления дефектов сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Порядок маркировки принятых и забракованных сложных поковок и изделий | | | | | | | | |
| Припуски на сложные поковки и изделия для технологических процессов ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Порядок заполнения и оформления производственной документации | | | | | | | | |
| Правила строповки и перемещения грузов | | | | | | | | |
| Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

## 3.4. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль осваиваемых и повышенной сложности поковок и изделий | | | | | | Код | D | | Уровень квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | | Оригинал | | Х | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | | |  | | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей, профессий | | | Контролер кузнечно-прессовых работ 5-го разряда | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | | Среднее общее образование и  профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих  или  Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | | Не менее двух лет контролером кузнечно-прессовых работ 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение  Не менее одного года контролером кузнечно-прессовых работ 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования | | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке  Прохождение противопожарного инструктажа  Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте  Выполнение требований к процессу эксплуатации, проверке состояния и дефектации грузозахватных приспособлений и тары  Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с грузоподъемными сооружениями с указанием подъемного сооружения, вида работ и оборудования | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | | - | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа | | Код | | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | | | | | | | |
| ОКЗ | | 7221 | | Кузнецы | | | | | | | | |
| ЕКС | | § 12 | | Контролер кузнечно-прессовых работ 5-го разряда | | | | | | | | |
| ОКПДТР | | 12981 | | Контролер кузнечно-прессовых работ | | | | | | | | |
| ОКСО | | 2.15.01.03 | | Наладчик кузнечно-прессового оборудования | | | | | | | | |

### 3.4.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль осваиваемых и повышенной сложности поковок и изделий | | | | Код | | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места к выполнению измерения и контроля поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Подготовка рабочего места к выполнению измерения и контроля поковок и изделий при освоении нового технологического процесса ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Подготовка рабочего места к выполнению измерения и контроля поковок и изделий при поступлении новой или возобновленной штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Выбор и подготовка контрольно-измерительного инструмента и приспособлений для измерения и контроля осваиваемых и повышенной сложности поковок и изделий | | | | | | | | |
| Измерение и контроль линейных размеров осваиваемых и повышенной сложности поковок и изделий контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями | | | | | | | | |
| Измерение и контроль угловых размеров осваиваемых и повышенной сложности поковок и изделий контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями | | | | | | | | |
| Измерение и контроль отклонений формы и взаимного расположения поверхностей осваиваемых и повышенной сложности поковок и изделий контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями | | | | | | | | |
| Измерение и контроль величины фактического припуска на обработку резанием осваиваемых и повышенной сложности поковок и изделий контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями | | | | | | | | |
| Отбор образцов материалов для проведения химического анализа поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Отбор образцов материалов для проведения механических испытаний поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Отбор образцов материалов для металлографических испытаний поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Отбор образцов материалов для выявления расположения и направления волокон макроструктуры по сечениям поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Отбор образцов материалов для проведения травления поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Разметка первых поковок универсальным измерительным инструментом с фиксацией действительных размеров в паспорте | | | | | | | | |
| Установление видов дефектов осваиваемых и повышенной сложности поковок и изделий | | | | | | | | |
| Установление причин возникновения дефектов осваиваемых и повышенной сложности поковок и изделий | | | | | | | | |
| Занесение результатов контроля осваиваемых и повышенной сложности поковок и изделий по результатам контроля в контрольную карту | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию на поковки и изделия | | | | | | | | |
| Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ | | | | | | | | |
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания контрольных карт по результатам контроля осваиваемых и повышенной сложности поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе контрольно-измерительные инструменты и приспособления | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технической документацией и подготавливать к работе инструментов и приспособления для отбора образцов материалов для проведения химического анализа, механических и металлографических испытаний | | | | | | | | |
| Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля линейных размеров поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля угловых размеров поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Использовать контрольно-измерительные инструменты и приспособления для измерения и контроля величины фактического припуска на обработку резанием поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Отбирать образцы материалов для проведения химического анализа | | | | | | | | |
| Отбирать образцы материалов для проведения механических испытаний | | | | | | | | |
| Отбирать образцы материалов для металлографических испытаний | | | | | | | | |
| Выявлять дефекты поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Определять причины возникновения дефектов поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Заполнять контрольные карты на поковки и изделия повышенной сложности | | | | | | | | |
| Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для установки и снятия на рабочем месте поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Выбирать схемы строповки поковок и изделий, контрольной оснастки | | | | | | | | |
| Управлять подъемом (снятием) поковок и изделиями, контрольной оснастки | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к поковкам и изделиям повышенной сложности | | | | | | | | |
| Основные технологические процессы ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Принцип действия и режимы работы кузнечно-прессового оборудования | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля линейных размеров поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Методики контроля и измерения линейных размеров поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля угловых размеров поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Методики контроля и измерения угловых размеров поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля отклонений формы и взаимного расположения поверхностей поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Методики контроля и измерения отклонений формы и взаимного расположения поверхностей поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение контрольно-измерительных инструментов и приспособлений для измерения и контроля величины фактического припуска на обработку резанием поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Методики контроля и измерения величины фактического припуска на обработку резанием поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение инструментов и приспособлений для отбора образцов материалов для проведения химического анализа, механических и металлографических испытаний | | | | | | | | |
| Правила отбора образцов материалов для проведения химического анализа | | | | | | | | |
| Правила отбора образцов материалов для проведения механических испытаний | | | | | | | | |
| Правила металлографических испытаний | | | | | | | | |
| Группы и марки материалов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Свойства металлов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Припуски на поковки и изделия для технологических процессов ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Виды и классификация дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Порядок заполнения и оформления производственной документации | | | | | | | | |
| Правила строповки и перемещения грузов | | | | | | | | |
| Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.4.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль механических характеристик образцов материалов | | | | Код | | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места выполнению испытаний на сжатие, растяжение, кручение и ударную вязкость | | | | | | | | |
| Выбор и подготовка оборудования, аппаратуры и приспособлений к испытаниям на сжатие, растяжение, кручение и на ударный изгиб | | | | | | | | |
| Отбор образцов материалов для проведения механических испытаний | | | | | | | | |
| Подготовка образцов для испытания на сжатие, растяжение, кручение и на ударный изгиб | | | | | | | | |
| Проведение испытаний образцов на сжатие | | | | | | | | |
| Проведение испытаний образцов на растяжение | | | | | | | | |
| Проведение испытаний образцов на кручение | | | | | | | | |
| Проведение испытаний образцов на ударный изгиб | | | | | | | | |
| Определение механических характеристик по результатам испытания образцов на сжатие, растяжение и кручение | | | | | | | | |
| Определение ударной вязкости по результатам испытания образцов на ударную вязкость | | | | | | | | |
| Построение кривых упрочнения и оценки ее параметров при испытании образцов на сжатие, растяжение и кручение | | | | | | | | |
| Заполнение протокола (акта) по результатам испытаний образцов на сжатие, растяжение, кручение и ударную вязкость | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию на испытания образцов на механические характеристики | | | | | | | | |
| Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ | | | | | | | | |
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Использовать текстовые редакторы (процессоры) для заполнения протокола (акта) по результатам испытаний образцов на сжатие, растяжение, кручение и ударную вязкость | | | | | | | | |
| Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для контроля механических характеристик образцов материалов | | | | | | | | |
| Применять пакеты прикладных программ статистического анализа для анализа результатов испытаний на сжатие, растяжение, кручение и ударную вязкость | | | | | | | | |
| Использовать прикладные компьютерные программы управления оборудованием для механических испытаний | | | | | | | | |
| Использовать автоматизированное испытательное оборудование для измерения механических свойств материалов и изделий | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе оборудование, аппаратуру и приспособления к испытаниям на сжатие, растяжение, кручение и на ударный изгиб | | | | | | | | |
| Подготавливать образцы и проводить испытания образцов на сжатие | | | | | | | | |
| Отбирать образцы материалов для проведения механических испытаний | | | | | | | | |
| Подготавливать образцы и проводить испытания образцов на растяжение | | | | | | | | |
| Подготавливать образцы и проводить испытания образцов на кручение | | | | | | | | |
| Подготавливать образцы и проводить испытания образцов на ударный изгиб | | | | | | | | |
| Определять механические характеристики по результатам испытания образцов на сжатие, растяжение и кручение | | | | | | | | |
| Строить кривую упрочнения и выполнять оценку ее параметров по результатам испытания образцов на сжатие, растяжение и кручение | | | | | | | | |
| Выполнять статистическую обработку результатов испытаний на сжатие, растяжение и кручение | | | | | | | | |
| Определять ударную вязкость образцов по результатам испытания на ударный изгиб | | | | | | | | |
| Использовать компьютерные программы для обработки результатов испытаний образцов на сжатие, растяжение, кручение и на ударный изгиб | | | | | | | | |
| Использовать средствами индивидуальной защиты при выполнении механических испытаний | | | | | | | | |
| Заполнять протокол (акт) по результатам испытаний образцов на сжатие, растяжение, кручение и на ударный изгиб | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Порядок работы с электронным архивом технической документации | | | | | | | | |
| Пакеты прикладных программ статистического анализа: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Виды, назначение и порядок применения прикладных компьютерных программ для проведения и обработки результатов испытаний образцов на сжатие, растяжение, кручение и на ударный изгиб | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы управления оборудованием для механических испытаний: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Автоматизированное испытательное оборудование для измерения механических свойств материалов и изделий: устройство, режимы и принцип работы | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Термины, определения и обозначения, применяемые при механических испытаниях | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение инструментов и приспособлений для отбора образцов материалов для проведения механических испытаний | | | | | | | | |
| Правила отбора образцов материалов для проведения механических испытаний | | | | | | | | |
| Методика испытания образцов на сжатие, растяжение и кручение для определения механических характеристик и построения кривой упрочнения | | | | | | | | |
| Методика испытания образцов на ударный изгиб для определения ударной вязкости | | | | | | | | |
| Форма и размеры образцов для испытания на сжатия, растяжение, кручение и ударный изгиб | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение оборудования, аппаратуры и приспособлений для испытаний на сжатие, растяжение, кручение и ударный изгиб | | | | | | | | |
| Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для испытания на сжатие, растяжение, кручение и ударный изгиб | | | | | | | | |
| Требования к оборудованию, аппаратуре и приспособлениям для испытания на сжатие, растяжение, кручение и ударный изгиб | | | | | | | | |
| Требования к проведению испытаний образцов на сжатие, растяжение, кручение и ударный изгиб | | | | | | | | |
| Методика определения механических характеристик образцов при испытаниях на сжатие, растяжение и кручение | | | | | | | | |
| Методика определения ударной вязкости образцов при испытании на ударный изгиб | | | | | | | | |
| Группы и марки материалов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Свойства металлов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Порядок заполнения протокола (акта) по результатам механических испытаний | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.4.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Химический анализ материалов на стационарных установках | | | | Код | | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места выполнению химического анализа образцов | | | | | | | | |
| Выбор и подготовка оборудования, аппаратуры и приспособлений к химическому анализу образцов | | | | | | | | |
| Отбор образцов материалов для проведения химического анализа | | | | | | | | |
| Подготовка образцов для химического анализа | | | | | | | | |
| Проведение химического анализа образцов методом сжигания навески стали для определения углерода в легированных и высоколегированных сталях | | | | | | | | |
| Проведение химического анализа образцов методом спектрального анализа на стационарных лабораторных установках | | | | | | | | |
| Проведение химического анализа образцов методом вихревых токов | | | | | | | | |
| Определение химического состава по результатам химического анализа | | | | | | | | |
| Оформление документации по результатам химического анализа образцов | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию по химическому анализу образцов | | | | | | | | |
| Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ | | | | | | | | |
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации по результатам химического анализа образцов | | | | | | | | |
| Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для химического анализа материалов | | | | | | | | |
| Отбирать образцы материалов для проведения химического анализа | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе оборудование, аппаратуру и приспособления к химическому анализу образцов | | | | | | | | |
| Выполнять калибровку оборудования под конкретные задачи исследования | | | | | | | | |
| Подготавливать образцы и проводить химический анализ методом сжигания навески стали | | | | | | | | |
| Подготавливать образцы и проводить химический анализ методом спектрального анализа на стационарных лабораторных установках | | | | | | | | |
| Подготавливать образцы и проводить химический анализ методом вихревых токов | | | | | | | | |
| Обрабатывать результаты химического анализа | | | | | | | | |
| Использовать компьютерные программы для проведения и обработки результатов химического анализа | | | | | | | | |
| Использовать средства индивидуальной защиты при выполнение химического анализа | | | | | | | | |
| Документально оформлять результаты химического анализа образцов | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Порядок работы с электронным архивом технической документации | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Термины, определения и обозначения, применяемые при химическом анализе образцов | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение инструментов и приспособлений для отбора образцов материалов для проведения химического анализа | | | | | | | | |
| Правила отбора образцов материалов для проведения химического анализа | | | | | | | | |
| Методы и схемы отбора проб для химического анализа | | | | | | | | |
| Методика химического анализа методом сжигания навески стали | | | | | | | | |
| Методика химического анализа методом спектрального анализа | | | | | | | | |
| Методика химического анализа методом вихревых токов | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение оборудования, аппаратуры и приспособлений для химического анализа образцов | | | | | | | | |
| Требования к оборудованию, аппаратуре и приспособлениям для химического анализа | | | | | | | | |
| Требования к проведению химического анализа | | | | | | | | |
| Методика определения химического состава материалов | | | | | | | | |
| Группы и марки материалов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Свойства металлов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Порядок заполнения и оформления производственной документации | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.4.4. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Металлографические исследования материалов | | | | Код | | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места к химическому и электролитическому травлению образцов | | | | | | | | |
| Выбор и подготовка оборудования, реактивов и режимов травления темплетов | | | | | | | | |
| Отбор образцов материалов для металлографических исследований | | | | | | | | |
| Подготовка темплетов для металлографических исследований | | | | | | | | |
| Макротравление темплетов для контроля макроструктуры | | | | | | | | |
| Макротравление образцов для контроля распределения волокон макроструктуры | | | | | | | | |
| Микротравление темплетов для контроля микроструктуры | | | | | | | | |
| Определение макроструктуры материалов | | | | | | | | |
| Определение микроструктуры | | | | | | | | |
| Заполнение протокола (акта) испытаний результатов металлографических исследований | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию по металлографическим исследованиям | | | | | | | | |
| Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ | | | | | | | | |
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Использовать текстовые редакторы (процессоры) для заполнения протокола (акта) испытаний результатов металлографических исследований | | | | | | | | |
| Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для металлографических исследований | | | | | | | | |
| Использовать прикладные компьютерные программы для металлографических исследований | | | | | | | | |
| Отбирать образцы материалов для металлографических испытаний | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе оборудование реактивы для металлографических исследований | | | | | | | | |
| Подготавливать темплеты и проводить макротравление для контроля макроструктуры | | | | | | | | |
| Подготавливать образцы и проводить макротравление для контроля распределения волокон макроструктуры материалов | | | | | | | | |
| Подготавливать темплеты и проводить микротравление для контроля микроструктуры материалов | | | | | | | | |
| Обрабатывать результаты макро- и микротравления | | | | | | | | |
| Использовать средства индивидуальной защиты при металлографических исследованиях материалов | | | | | | | | |
| Заполнять протоколы (акты) испытаний результаты металлографических исследований | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Порядок работы с электронным архивом технической документации | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для металлографических исследований: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Термины, определения и обозначения, применяемые при металлографических исследованиях | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение инструментов и приспособлений для отбора образцов материалов для проведения металлографических исследований | | | | | | | | |
| Методы контроля макроструктуры металла | | | | | | | | |
| Классификация дефектов макроструктуры и изломов | | | | | | | | |
| Шкала макроструктур, описание макроструктуры и дефектов | | | | | | | | |
| Методы контроля распределения волокон макроструктуры | | | | | | | | |
| Требования, предъявляемые к распределению волокон макроструктуры по сечению поковок | | | | | | | | |
| Методы контроля микроструктуры металла | | | | | | | | |
| Эталоны микроструктуры | | | | | | | | |
| Оборудование, реактивы и режимы травления темплетов | | | | | | | | |
| Общие правила отбора проб и изготовление образцов для травления темплетов на микро- и макроструктуру | | | | | | | | |
| Рекомендуемые реактивы в зависимости от материала | | | | | | | | |
| Вид, условия и методы травления | | | | | | | | |
| Группы и марки материалов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Свойства металлов, обрабатываемых в организации | | | | | | | | |
| Порядок заполнения протоколов (актов) испытаний | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.4.5. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Установление брака поковок и изделий повышенной сложности | | | | Код | | D/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места к установлению брака поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Классифицирование дефектов по видам и причинам брака у поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Определение возможности удаление заусенцев, волосовин, закатов и зажимов абразивным кругом или вырубкой зубилом у поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Определение возможности перештамповки поковок и изделий повышенной сложности в новом (неизношенном) штампе или заваркой при незначительном незаполнении полости штампа | | | | | | | | |
| Определение возможности обработки недоштампованных поковок и изделий повышенной сложности в механических цехах отдельными партиями с предварительной обработкой | | | | | | | | |
| Определение возможности исправления недоштампованных поковок и изделий повышенной сложности, не подвергаемых последующей обработке резанием, повторным нагревом | | | | | | | | |
| Определение возможности исправления перекоса у поковок и изделий повышенной сложности перештамповкой | | | | | | | | |
| Определение возможности исправления кривизны у поковок и изделий повышенной сложности правкой в холодном состоянии в штампе, на правочном прессе или вручную | | | | | | | | |
| Определение брака поковок и изделий повышенной сложности вследствие пережога, расслоения, закалочных и торцовых трещин, значительного незаполнения полости штампа | | | | | | | | |
| Сортировка дефектных и бракованных поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Закрашивание браковочной краской или зарубание бракованных поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Формирование предложений по приостановке производства продукции, при выявлении брака поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Оформление документации на дефектные и забракованные поковки и изделия повышенной сложности | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию на поковки и изделия повышенной сложности | | | | | | | | |
| Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ | | | | | | | | |
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления документации на дефектные и забракованные поковки и изделия повышенной сложности | | | | | | | | |
| Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для определения возможности исправления дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Определять вид брака поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Определять вид и причины образования дефектов поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Определять возможность исправления дефектов поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Выбирать способ исправления дефектов поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Маркировать принятые и забракованные поковки и изделия повышенной сложности | | | | | | | | |
| Документально оформлять результаты контроля поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Выбирать грузоподъемные механизмы и такелажную оснастку для установки и снятия на рабочем месте поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выбирать схемы строповки поковок и изделий, контрольной оснастки | | | | | | | | |
| Управлять подъемом (снятием) поковок и изделиями, контрольной оснастки | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Порядок работы с электронным архивом технической документации | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к поковкам и изделиям повышенной сложности | | | | | | | | |
| Виды и классификация дефектов поковок и изделий повышенной сложности по основным операциям | | | | | | | | |
| Виды неисправимых дефектов поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Браковочные признаки неисправимых дефектов поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Причины образования дефектов поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Способы исправления дефектов поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Порядок маркировки принятых и забракованных поковок и изделий повышенной сложности | | | | | | | | |
| Припуски на поковки и изделия повышенной сложности для технологических процессов ковки и штамповки | | | | | | | | |
| Порядок заполнения и оформления производственной документации | | | | | | | | |
| Правила строповки и перемещения грузов | | | | | | | | |
| Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

## 3.5. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль уникальных поковок и изделий | | | | | | Код | E | | Уровень квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | | Оригинал | | Х | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | | |  | | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей, профессий | | | Контролер кузнечно-прессовых работ 6-го разряда | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | | Среднее общее образование и  профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих  или  Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | | Не менее трех лет контролером кузнечно-прессовых работ 5-го разряда для прошедших профессиональное обучение  Не менее двух лет контролером кузнечно-прессовых работ 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования | | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке  Прохождение противопожарного инструктажа  Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте  Выполнение требований к процессу эксплуатации, проверке состояния и дефектации грузозахватных приспособлений и тары  Наличие удостоверения о допуске к самостоятельной работе с грузоподъемными сооружениями с указанием подъемного сооружения, вида работ и оборудования | | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | | - | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | | | | | | | | | | | |
| Наименование документа | | Код | | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | | | | | | | | |
| ОКЗ | | 7221 | | Кузнецы | | | | | | | | |
| ЕКС | | - | | - | | | | | | | | |
| ОКПДТР | | 12981 | | Контролер кузнечно-прессовых работ | | | | | | | | |
| ОКСО | | 15.01.03 | | Наладчик кузнечно-прессового оборудования | | | | | | | | |

### 3.5.1. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Пространственный контроль геометрии поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | Код | | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Выбор оборудования и подготовка 3D сканера для сканирования поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Подготовка рабочего места к выполнению 3D сканирования поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Подготовка поковок, изделий и штамповой оснастки для 3D сканирования | | | | | | | | |
| Калибровка 3D сканера | | | | | | | | |
| Измерение геометрии поковок, изделий и штамповой оснастки на стационарном 3D сканере | | | | | | | | |
| Измерение геометрии поковок, изделий и штамповой оснастки на мобильном 3D сканере | | | | | | | | |
| Измерение пространственной геометрии поковок, изделий и штамповой оснастки на координатно-измерительной машине | | | | | | | | |
| Обработка результатов измерения с построением облака точек после сканирования | | | | | | | | |
| Преобразование результатов сканирования в 3D модель и сравнение с геометрией базовой 3D модели поковки, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Построение карты отклонений размеров и формы в 3D модели, контроль формы и определение погрешности в сечениях | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию | | | | | | | | |
| Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ | | | | | | | | |
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Использовать компьютерно-измерительные системы для пространственного контроля геометрии поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Работать с 3D-моделями поковок, изделий и штамповой оснастки в системах автоматизированного проектирования (далее – CAD-системы): загрузка моделей, построение карты отклонений размеров и формы в 3D модели, контроль формы и определение погрешности в сечениях, выполнение дополнительных построений, выноска размеров, просмотр технических требований | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технологической документацией оборудования для 3D сканирования поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Готовить к работе оборудования для 3D сканирования поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Готовить поковки, изделия и штамповую оснастку для 3D сканирования | | | | | | | | |
| Калибровать 3D сканер | | | | | | | | |
| Использовать стационарный 3D сканер для измерения геометрии поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Использовать мобильный 3D сканер для измерения геометрии поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Использовать координатно-измерительную машину для измерения пространственной геометрии поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Применять компьютерные программы для обработки данных пространственных измерений и построения 3D моделей | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Возможности и правила эксплуатации компьютерно-измерительных систем контроля геометрических параметров | | | | | | | | |
| CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к поковкам и изделиям | | | | | | | | |
| Классификация оборудования для 3D сканирования поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Методики контроля и измерения пространственных размеров поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Виды, конструкции и назначение 3D сканеров для поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Компьютерные программы для обработки данных пространственных измерений и построения 3D моделей | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.5.2. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ультразвуковой контроль поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | Код | | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка рабочего места для выполнения ультразвукового контроля поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Выбор и подготовка прибора к работе по ультразвуковому контролю поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Подготовка поковок, изделий и штамповой оснастки к ультразвуковому контролю | | | | | | | | |
| Калибровка оборудования для ультразвукового контроля поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Ультразвуковой контроль поковок, изделий и штамповой оснастки в стационарном положении | | | | | | | | |
| Ультразвуковой контроль поковок, изделий и штамповой оснастки при вращении | | | | | | | | |
| Регистрация индикации при ультразвуковом контроле поковок и изделий | | | | | | | | |
| Оформление отчета по ультразвуковому контролю поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Читать и применять техническую документацию | | | | | | | | |
| Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ | | | | | | | | |
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления отчета по ультразвуковому контролю поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Выбирать в соответствии с технологической документацией и подготавливать к работе приборы для ультразвукового контроля поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Готовить поверхность поковок, изделий и штамповой оснастки к ультразвуковому контролю | | | | | | | | |
| Проводить калибровку оборудования для ультразвукового контроля поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Использовать приборы для выполнения ультразвукового контроля поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Выполнять регистрацию индикации при ультразвуковом контроле поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Оформлять технический отчет по ультразвуковому контролю поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к поверхности поковок, изделий и штамповой оснастки для выполнения ультразвукового контроля | | | | | | | | |
| Классификация оборудования для ультразвукового контроля поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Нормативно-справочные документы для ультразвукового контроля поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Методики проведения ультразвукового контроля поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Методики проведения калибровки приборов для ультразвукового контроля поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Методики регистрации индикации при ультразвуковом контроле поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Требования к содержанию и оформлению результатов ультразвукового контроля поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.5.3. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль поковок и изделий на соответствие государственным стандартам и техническим условиям | | | | Код | | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Анализ результатов измерений поковок и изделий на соответствие техническим требованиям точности размеров и формы | | | | | | | | |
| Анализ результатов 3D измерений поковок и изделий на соответствие техническим требованиям точности размеров и формы | | | | | | | | |
| Анализ результатов проведения химического анализа материалов поковок и изделий на соответствие техническим требованиям | | | | | | | | |
| Анализ результатов проведения механических испытаний образцов поковок и изделий на соответствие техническим требованиям | | | | | | | | |
| Анализ результатов металлографических испытаний образцов поковок и изделий на соответствие техническим требованиям микроструктуры | | | | | | | | |
| Анализ результатов металлографических испытаний образцов поковок и изделий на соответствие техническим требованиям макроструктуры | | | | | | | | |
| Анализ результатов металлографических испытаний образцов поковок и изделий на соответствие техническим требованиям распределение волокон макроструктуры | | | | | | | | |
| Анализ результатов визуального контроля поковок изделий на соответствие техническим требованиям отсутствия наружных дефектов | | | | | | | | |
| Анализ результатов контроля образцов поковок и изделий на соответствие техническим требованиям отсутствия внутренних дефектов | | | | | | | | |
| Оформление заключения о соответствие поковок и изделий государственным стандартам и техническим условиям | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ | | | | | | | | |
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления заключения о соответствие поковок и изделий государственным стандартам и техническим условиям | | | | | | | | |
| Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для контроля поковок и изделий на соответствие государственным стандартам и техническим условиям | | | | | | | | |
| Применять пакеты прикладных программ статистического анализа для анализа результатов измерений, исследований и испытаний образцов поковок, изделий и штамповой оснастки | | | | | | | | |
| Определять соответствие поковок и изделий техническим требованиям, предъявляемым точности размеров и формы | | | | | | | | |
| Определять соответствие поковок и изделий техническим требованиям, предъявляемым к химическому составу материалов | | | | | | | | |
| Определять соответствие поковок и изделий техническим требованиям, предъявляемым к механическим свойствам материалов | | | | | | | | |
| Определять соответствие поковок и изделий техническим требованиям, предъявляемым к микроструктуре | | | | | | | | |
| Определять соответствие поковок и изделий техническим требованиям, предъявляемым к макроструктуре | | | | | | | | |
| Определять соответствие поковок и изделий техническим требованиям, предъявляемым к распределению волокон макроструктуры | | | | | | | | |
| Определять соответствие поковок и изделий техническим требованиям, предъявляемым к наружным дефектам | | | | | | | | |
| Определять соответствие поковок и изделий техническим требованиям, предъявляемым к внутренним дефектам | | | | | | | | |
| Оформлять заключение о соответствие поковок и изделий государственным стандартам и техническим условиям | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Порядок работы с электронным архивом технической документации | | | | | | | | |
| Пакеты прикладных программ статистического анализа: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к точности размеров и формы поковок и изделий | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к химическому составу материалов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к отклонению размеров и формы при 3D измерений поковок и изделий | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к химическому составу материалов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к механическим свойствам материалов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к микроструктуре поковок и изделий | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к макроструктуре поковок и изделий | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к распределению волокон макроструктуре поковок и изделий | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к отсутствию наружных дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Технические требования, предъявляемые к отсутствию внутренних дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Возможности прикладных компьютерных программ для анализа результатов измерений, исследований и испытаний | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

### 3.5.4. Трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Анализ причин брака и разработка предложений, предупреждающих его возникновение | | | | Код | | E/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала | |  | | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Изучение возможных причин возникновения дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Анализ результатов измерений и испытаний образцов изготовляемых поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выявление и анализ причин появления дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Разработка предложений по уменьшению влияния технологических факторов на причины образования дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Разработка предложений по предупреждению и устранению брака поковок и изделий | | | | | | | | |
| Подготовка решений о приостановлении выпуска изготавливаемой продукции, при выявлении брака поковок и изделий | | | | | | | | |
| Систематизация данных о фактическом качестве поковок и изделий | | | | | | | | |
| Составление технических отчетов о возможных причинах появления брака в поковках и изделиях | | | | | | | | |
| Составление актов на дефектные поковки и изделия | | | | | | | | |
| Оформление извещения о браке и двухстороннего акта при работе с внешним потребителем | | | | | | | | |
| Оформление двухстороннего акта списания поковок и изделий в брак | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных компьютерных программ | | | | | | | | |
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Использовать текстовые редакторы (процессоры) для составления технических отчетов о возможных причинах появления брака в поковках и изделиях, составления актов на дефектные поковки и изделия, оформления извещения о браке и двухстороннего акта при работе с внешним потребителем | | | | | | | | |
| Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для анализа причин брака и разработка предложений, предупреждающих его возникновение | | | | | | | | |
| Анализировать производственную ситуацию с целью выявление причин появления дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Анализировать режимы работы кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования с целью выявление причин появления дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Анализировать режимы работы нагревательных устройств с целью выявление причин появления дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Анализировать условия работы штамповой оснастки и смазочно-охлаждающей жидкости с целью выявление причин появления дефектов поковок и изделий | | | | | | | | |
| Анализировать параметры реализуемых технологических процессов ковки и штамповки поковок и изделия с целью выявление причин дефектов | | | | | | | | |
| Определять причины, вызывающие появление дефектов в изготавливаемых поковках и изделиях, возникающих от исходного материала, при резке на заготовки, при нагреве заготовок, при ковке и штамповке поковок и изделий | | | | | | | | |
| Выполнять статистическую обработку результатов контроля, измерений и испытаний | | | | | | | | |
| Оформлять производственно-техническую документацию | | | | | | | | |
| Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Основы машиностроительного черчения | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации | | | | | | | | |
| Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Порядок работы с электронным архивом технической документации | | | | | | | | |
| Пакеты прикладных программ статистического анализа: наименования, возможности и порядок работы в них | | | | | | | | |
| Содержание и режимы технологических процессов ковки и штамповки, реализуемых в организации | | | | | | | | |
| Устройство, принцип действия и правила эксплуатации используемого кузнечно-штамповочного и вспомогательного оборудования | | | | | | | | |
| Режимы работы нагревательных устройств | | | | | | | | |
| Эксплуатационные характеристики используемой штамповой оснастки и смазочно-охлаждающей жидкости | | | | | | | | |
| Технологические и эксплуатационные факторы, влияющие на точность и качество продукции, получаемой ковкой и штамповкой | | | | | | | | |
| Виды дефектов, получаемых при ковке и штамповке в поковках и изделиях | | | | | | | | |
| Методики статистической обработки результатов измерений и контроля | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  |  |
| --- | --- |
|  | ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана», город Москва |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# V. Термины, определения и сокращения, используемые в профессиональном стандарте

5.1. Термины и определения

Простые поковки и изделия – поковки и изделия класса точности *Т*4, *Т*5, степени сложности *С*1(по ГОСТ 7505-89), группы I (по ГОСТ 8479-70);

Поковки и изделия средней сложности – поковки и изделии класса точности *Т*3, степени сложности *С*2(по ГОСТ 7505-89), группы II (по ГОСТ 8479-70);

Сложные поковки и изделия – поковки и изделия класса точности *Т*2, степени сложности *С*3(по ГОСТ 7505-89), группы III (по ГОСТ 8479-70);

Поковки и изделия повышенной сложности – поковки и изделия класса точности *Т*1, степени сложности *С*4(по ГОСТ 7505-89), группы IV (по ГОСТ 8479-70)

Уникальные поковки **–** поковки и изделия группы V (по ГОСТ 8479-70)

5.2. Сокращения

**CAD-системы**: системы автоматизированного проектирования

1. Общероссийский классификатор занятий. [↑](#endnote-ref-1)
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. [↑](#endnote-ref-2)
3. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237). [↑](#endnote-ref-3)
4. Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2008 г., регистрационный № 10938) с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 27 января 2009 г. № 35 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2009 г., регистрационный № 13429) и от 22 июня 2010 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2010 г., регистрационный № 17880). [↑](#endnote-ref-4)
5. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, часть №1 выпуска №2, раздел «Кузнечно-прессовые и термические работы». [↑](#endnote-ref-5)
6. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей специалистов и тарифных разрядов. [↑](#endnote-ref-6)
7. Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30992) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 12 апреля 2016 г. № 146 (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2016 г., регистрационный № 42197). [↑](#endnote-ref-7)
8. Общероссийский классификатор специальностей по образованию. [↑](#endnote-ref-8)